МАГНИТОПРОВОДЫ

Ленточные магнитопроводы, изготавли-

ваемые  на экспорт из электрической стали по ГОСТ 21427.1-83, состоят из двух сердечников С-образной формы.

Магнитопроводы изготавливают в климатическом исполнении УХЛ, но для работы при повышенной температуре 1250С и по параметрам, приведенным в таблице 1.

Магнитные свойства

магнитопроводов

Сталь – электротехническая холодно- катанная анизотропная тонколистовая ГОСТ 21427.1-83.

Трансформаторы и дроссели, магнитопроводы которых выполнены из стали марок 3405, 3406, 3407, 3408, предназначенны для работы в радиовещательной и телевизионной аппаратуре, эксплаутируемой в следующих условиях:

-  относительная влажность воздуха до 98% при температуре +400С;

-   вибрация в диапазоне частот от 5 до 2500 Гц с ускорением до 30g;

-   многократные удары с ускорением до 150 g;

-   линейные нагрузки с ускорением до 50g;

-     одиночные удары с ускорением до 1000 g

C max

h min

Hmax

C min

b

MAGNETIC  CORES

Ribbon magnetic cores,being manufacture for export from elektrikal-sheet steel according to ОСТ 21427.1-83 (СТ.СВ 102-85), consist of  two C-shaped cores.

Magnetic cores are manufactured in the climatic version, but for work at elevated temperature 1250C and on parameters, given in table 1

CORES MAGNETIC CHARACTERISTICS

The cores magnetic characteristics conside rably depend on the grade of steel used for their production. Some principal magnetization  curves and density – specific losses relation ,,,  the most widespread magnetsc cores are show here by way of example.

Cold-rolled anisotropik elektrical steel ГОСТ 21427.1-83 (СТ СЭВ 102-85).

The transformers and chokes whose magnetic cores are made of steel of the above grades 3405, 3406, 3407, 3408, are intended for  operation in broadcasting and television equipment, employed under the following   conditions;

- relative air humidity up to 98% at a temperature of +400C

- vibration within the frequency range of 5 to 2500 Hz with acceleration up to 30 g

- multiple impacts, acceleration up 150g

- linear loads, acceleration up to 50g

- single impacts, acceleration up to 1000g

Габаритные размеры магнитопроводов.Коды ОКП

OVERALL DIMENSIONS OF CODES.ОКП CODES

|  | Cmax мм | Rmax мм | В |  | Hmax мм | а |  | cmin мм | hmin мм | Коды ОКП OKP codes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ном nom | пред.откл lim.deviat |  | ном nom | пред.откл lim.deviat |  |  |  |
| SG 54/19 | 31,0 | 1,5 | 19,8 | -0,8 | 57,0 | 8,7 | -1,0 | 13,2 | 38,6 |  |
| Q 19 | 30,6 |  | 19,0 | +0,5 | 56,4 | 7,9 | +1,05 | 12,7 | 38,1 |  |
| Q 38 |  |  | 38,1 | +0,8 |  |  |  |  |  |  |
| 35W | 49,5 | 2,0 | 25,0 | +0,6 | 68,4 | 16,0 | -1,2 | 17,5 | 36,0 |  |
| 60 W | 62,0 |  | 30,0 | +0,8 | 81,2 | 20,5 | +1,1 -0,4 | 18,0 | 37,0 |  |
| V 51 | 49,6 | 3,0 | 50,8 |  | 92,1 | 12,7 | +1,0 | 22,2 | 63,5 |  |
| ПР -ПР 13 | 78,6 |  | 20,0 | +0,7 | 100,0 | 29,0 | +1,2 | 17,5 | 38,0 |  |
| DM286/296XD |  |  | 25,0 | +0,8 |  |  |  |  |  |  |
| SM55 | 28,4 | 1,5 | 20,8 | -0,8 | 56,3 | 18,5 | -0,8 | 11,0 | 38,5 |  |
| SM65 | 33,2 |  | 27,0 |  | 65,6 | 9,9 | -0,9 | 13,0 | 45,0 |  |
| SM74 | 37,7 |  | 32,5 | -1,0 | 74,6 | 11,4 | -0,9 | 14,5 | 51,0 |  |
| SM85a | 43,2 | 2 |  |  | 85,6 | 14,4 | -1,0 | 14,0 | 56,0 |  |
| SM85в |  |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0273-080 | 40,2 | 1,5 | 20,0 | -0,75 | 61,5 | 12,3 | +1,2 -0,2 | 12,5 | 34,3 |  |
| 0273-081 | 50,5 |  | 20,5 | -0,8 | 69,4 | 16,3 | -1,0 | 16,0 | 35,0 |  |
| 09658-810 | 82,6 | 2,0 | 41,1 | -1,1 | 137,0 | 24,7 | +3,2 | 27,1 | 81,0 |  |
| 09658-811 | 74,0 |  |  |  | 128,0 | 20,0 |  |  |  |  |
| 09658-837 | 48,0 | 1,5 | 20,8 | -0,8 | 82,9 | 15,8 | -0,9 | 16,0 | 50,5 |  |
| SU60a | 60,1 | 2,0 | 20,6 | -1,1 | 103,6 | 19,8 |  | 20,0 | 63,0 |  |
| SU60в |  |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| SU75a | 75,0 | 2,0 | 26,1 |  | 128,6 | 24,7 | -1,0 | 25,0 | 78,0 |  |
| SU75в |  |  | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SU48a | 48,0 |  | 16,5 | -1,0 | 82,9 | 15,8 | -0,9 | 16,0 | 50,5 |  |
| SU48в |  | 1,5 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| SU24в | 25,5 |  | 13 | +0,3 | 43,7 | 8,5 | -1,2 | 8,0 | 26,5 |  |
| SU39в | 39,1 |  | 20,4 | -0,9 | 67,9 | 12,9 | -0,8 | 13,0 | 41,5 |  |
| Q25 | 30,6 |  | 25,4 | +0,8 | 56,4 | 7,9 | +1,05 | 12,7 | 38,1 |  |
| Q38 |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| T25 | 36,9 |  | 25,4 |  | 73,0 | 9,5 | +1,0 | 15,9 | 50,8 |  |
| T32 |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| T19 |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| U25 | 40,1 | 3,0 | 25,4 |  | 79,4 |  | +1,05 | 19,0 | 57,2 |  |
| U32 |  |  | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| U38 |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| U19 |  |  | 19 |  |  |  | +1,0 |  |  |  |
| U24Б | 13,5 | 2,0 | 43,0 | +0,5 | 43,7 | 8,0 | -0,7 | 8,0 | 26,5 |  |
| V29 | 49,6 | 3,0 | 28,6 | +0,8 | 92,1 | 12,7 | +1,0 | 22,2 | 63,5 |  |
| V38 |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| X29 | 62,3 |  | 28,6 |  | 111,1 | 15,9 | +0,9 | 28,6 | 76,2 |  |
| X38 |  |  | 38,1 |  |  |  | +0,95 |  |  |  |
| X51 |  |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z38 | 75,0 |  | 38,1 |  | 130,2 | 19,0 | +1,05 | 34,9 | 88,9 |  |
| Z51 |  |  | 50,8 |  |  | 19,0 |  |  |  |  |
| Z70 | 75,4 | 2,0 | 70,0 | +1,04 | 131,0 | 19,8 | -1,0 | 35,0 | 89,0 |  |
| ET108 | 41,0 |  | 28,0 | +0,52 | 69,4 | 12,7 | -0,9 | 14,5 | 42,5 |  |
| ET111 | 37,0 |  | 21,5 | +0,7 | 99,0 | 12,0 | -1,1 | 12,5 | 73,5 |  |
| XP309/2 | 68,5 |  | 30,0 | +0,5 | 80,5 | 22,0 | -0,9 | 24,0 | 35,5 |  |
| F5203/2 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| PR50 | 40,6 |  | 36,0 |  | 72,5 | 14,0 | +0,3 | 12,0 | 43,5 |  |
| UП35C | 54,5 | 1,5 | 23 |  | 92,5 | 17,5 | -0,8 | 18,5 | 55 |  |
| КУВШ.757262.003 (5384) | 32,5 | 1,0 | 40 |  | 56 | 10,5 | -0,5 | 11,0 | 33 |  |
| КУВШ.757262.004 (5383) | 33 |  | 30 |  | 50,5 | 10 |  | 12,5 | 28,6 |  |
| КУВШ.757263.000 | 32,5 |  |  | +0,65 | 51 |  | -0,9 | 12,0 | 29,0 |  |

|  | Ток холостого хода, А, не более No-load current, A, not more then | Магнитные потери, Вт, не более Magnetik losses, W, not more then | Испытательное напряжение, Uэфф, В Testing voltaga, Ueff | Число витков намагничи- вающей и измерительной обмоток Turns number of magnetizing and measuring windings | Диаметр провода марки ПЭВ-1,мм Diameter of wire, mark ПЭВ-1, mm | Индукция, В, Тл Induction B, T | Длина силовой линии lср, см Length jf force line, l mean,cm | Активная площадь сечения стали, см2 Steel active cros section area,cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG 54/19 | 0.090 | 0.5 | 40.0 | 696 | 0.29 | 1.8 | 12,78 | 1,44 |
| Q 19 | 0.085 | 1.31 | 40.0 | 736 | 0.29 | 1.7 | 12,78 | 1,44 |
| Q 38 | 0.124 | 0.62 | 55.0 | 506 | 0.20 | 1.7 | 12,78 | 2,88 |
| 35W | 0.077 | 1.05 | 55.0 | 445 | 0.20 | 1.55 | 15,72 | 3,58 |
| 60 W | 0.050 | 1.5 | 122.0 | 640 | 0.40 | 1.55 | 17,44 | 5,73 |
| V 51 | 0.178 | 2.18 | 110.0 | 475 | 0.45 | 1.7 | 21,06 | 6,13 |
| ПР -ПР 13 | 0.055 | - | 220.0 | 1060 | 0.40 | 1.7 | 20,53 | 5,51 |
| DM286/296XD | 0.080 | - | 220.0 | 838 | 0.55 | 1.7 | 20,57 | 6,89 |
| SM55 | 0.130 | 0.31 | 25.0 | 454 | 0.17 | 1.7 | 12,4 | 1,46 |
| SM65 | - | 0.63 | 40.0 | - | - | 1.7 | 14,6 | 2,24 |
| SM74 | 0.157 | 0.90 | 55.0 | 464 | 0.45 | 1.7 | 16,5 | 3,14 |
| SM85a | 0.3 | 1.75 | 55.0 | 262 | 0.50 | 1.7 | 18,3 | 4,01 |
| SM85в | 0.3 | 1.94 | 110.0 | - | - | 1. 7 | 18,3 | 5,66 |
| 0273-080 | 0.192 | .0 | 40 | 428 | 0.22 | 1,8 | 13,78 | 2,26 |
| 0273-081 | 0.3 | 1.3 | 40 | 326 | 0.31 | 1,9 | 15,16 | 2,9 |
| 09658-810 | 0.12 | 6.6 | 220 | 555 | 1.0 | 1,9 | 30,26 | 9,4 |
| 09658-811 | 0.05 | 4.5 | 220 | 744 | 0.84 | 1,75 | 27,8 | 7,6 |
| 09658-837 | 0.11 | 0.7 | 40 | 420 | 0.200 | 1,6 | 18,1 | 2,83 |
| SU60a | 0.105 | 1.33 | 110 | 833 | 0.200 | 1,7 | 22,6 | 3,5 |
| SU60в | 0.160 | 2.03 | 110 | 550 | 0.64 | 1,7 | 22,6 | 5,3 |
| SU75a | 0.100 | 2.67 | 220 | 1035 | 0.56 | 1,7 | 28,2 | 5,63 |
| SU75в | 0.161 |  | 220 | 647 | 0.51 | 1,7 | 28,2 | 9,01 |
| SU48a | 0,115 | 0.67 | 55.0 | 662 | 0.31 | 1,7 | 18,1 | 2,19 |
| SU48в | 0,092 | 1.05 | 110 | 846 | 0.200 | 1,7 | 18,1 | 3,47 |
| SU24в | 0,044 | 0.14 | 40 | 1176 | 0.15 | 1,7 | 18,1 | 3,47 |
| SU39в | 0,076 | 0.5 | 55 | 647 | 0.200 | 1,7 | 14,7 | 2,36 |
| Q 25 | 0,112 | 0.41 | 40 | 552 | 0.27 | 1,61 | 12,78 | 1,92 |
| T25 | 0,115 | 0.64 | 55 | 633 | 0.21 | 1,7 | 16,54 | 2,3 |
| T32 | 0,144 | 0.80 | 55 | 507 | 0.41 | 1,7 | 16,54 | 2,87 |
| T19 | 0,089 | 0.425 | 41.2 | 615 | 0.2 | 1,67 | 16,1 | 1,805 |
| U25 | 0,091 | 0.624 | 55.8 | 633 | 0.21 | 1,64 | 17,68 | 2,413 |
| U32 | 0,109 | 0.78 | 57.2 | 507 | 0.31 | 1,68 | 17,68 | 3,012 |
| U 38 | 0,061 | 0.95 | 19 | 844 | 0.45 | 1,75 | 17,68 | 3,62 |
| V29 | 0,074 | 1.1 | 111 | 850 | 0.2 | 1,62 | 20,62 | 3,632 |
| V38 | 0,198 | 1.46 | 55 | 317 | 0.51 | 1,61 | 20,62 | 4,839 |
| ЕТВ - 240 | 0,075 | - | 242 | 890 | 0.4 | 1,7 | 23,88 | 7,182 |
| X29 | 0,3 | 1.98 | 55 | 320 | 0.6 | 16,7 | 25,86 | 4,54 |
| X38 | 0,38 | 2.5 | 55 | 253 | 0.7 | 21,1 | 25,86 | 5,75 |
| X51 | 0,51 | 3.33 | 55 | 190 | 0.7 | 28,2 | 25,86 | 7,66 |
| Z38 | 0,52 | 3.56 | 55 | 211 | 0.7 | 28,7 | 30,68 | 6,9 |
| Z51 | 0,7 | 4.76 | 55 | 157 | 0.7 | 38,4 | 30,68 | 9,23 |
| Z70 | 0,47 | 6.59 | 110 | 231 | 0.60 |  |  |  |
| ET108 | 0,12 | 1.4 | 55 | 138 | 0.21 |  |  |  |
| ET111 | 0,05 | 1.2 | 55 | 680 | 0.315 |  |  |  |
| XP309/2 | 0,21 | 3.5 | 110 | 206*2 | 0.35 |  |  |  |
| F5203/2 | 0,15 | - | 259 | 296*2 | 0.33 |  |  |  |
| PR50 | 0,14 | - | 242 | 312*2 | 0.31 |  |  |  |
| UП35C | 0,11 | 1.3 | 110 | 784 | 0.315 |  |  |  |
| КУВШ.757262.003(5384) | 0,9 | 1.0 | 61 | 390 | 0.315 |  |  |  |
| КУВШ.757262.004 (5383) | 0,9 | 1.3 | 61 | 530 | 0.315 |  |  |  |
| КУВШ.757263.000 | 0,1 | 0.55 | 33 | 334 | - |  |  |  |

Электромагнитные свойства стали

Electromagnetic characteristscs of steel

| Марка стали Steel grade | Толщина , мм Thickness, mm | Удельные потери, не более, ВТ/кг Specsfsc losses not more then, W/kg | Магнитная индукция при напряженности магнитного поля в А/м, не менее, Тл Density at magnetic strength in A/m, not less than, T |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В100 | Р1,7/50 |
| 3405 3406 3407 3408 | 0,35 | 1,50 1,43 1,36 1,30 | 1,61 1,62 1,72 1,74 |
| 3405 3406 3407 3408 | 0,30 | 1,40 1,33 1,26 1,20 | 1,61 1,62 1,72 1,74 |

Примечания:

1.В100  - индукция при напряженности магнитного поля 100А/м

2. Р1,7/50  - удельные потери в стали при магнитной индукции 1,7 Тл при частоте 50 Гц

Notes:

- В100  - density at magnetic strength 100 A/m

- Р1,7/50  specific steel losses at density 1.7 T jn 50Hz

Примечания:

1. Схема измерения электромагнитных параметров магнитопроводов – двухобмоточная с одинаковым количеством витков в обмотках.

2. Способ измерения магнитных потерь в магнитопроводах- абсолютный ваттметровый.

3. Магнитные потери в магнитопроводах определяются при пиковой индукции В=1,7 тесла и частоте F=50 герц.

4. Удельные магнитные потери приняты равными Р1,7/50=2,2 ватт/кг в соответствии с рекомендациями МЭК публ.329.Магнитные потери в таблице 2 приведены с учетом максимального веса магнитопроводов.

5. По требованию покупателя могут изготавливаться магнитопроводы с другими размерами, допусками и электромагнитными параметрами.

Условные обозначения

В-индукция, Т

Р –удельные потери в стали, Вт/кг

Нэ –напряженность постоянного магнитного поля, А/м

F –частота переменного поля, А/м

Hotes:

1.The measuring circuit for measuring electromagnetic parameters of magnetic cores is of a two- winding type having an equal number of furns in the windings.

2. The mtthod for measuring magnetic losses in magnetic cores in an absolute wattmeter one.

3. The magnetic losses in magnetic cores are determined with a peak flux density B=1.7 T and at a frequency of 50 Hz.

4. Specific magnetic losses are taken equal to P1,7/50=2,2 W/kg in accordance with the recommendations of IEC Publication 329.

The magnetic losses in Tables are given with regard for a maximum weight of magnetic cores.

5. The magnetic cores having different sizes, tolerances and electromagnetic parameters may be manufactured on buyr’s request.

Letter symbols

B – flux density, T

P – specific power loss of steel, W/kg

Hэ – constant magnetic field intensity, A/m

F – a-c frequency, Hz

H – magnetic field intensity, A/m