Cталь электротехническая представляет собой сплавы железа и кремния ( до 4,8%) и изготавливается в виде листов и лент толщиной от 0,05 до 1 мм. В зависимости от требуемого уровня магнитных свойств электротехническая сталь содержит различное количество кремния. В соответствии с технологией производства электротехническую сталь подразделяют на холоднокатаные (изотропные или анизотропные; до 3,3% Si) и горячекатаные (изотропные; до 4,5% Si); в качестве легирующей добавки электротехническфя сталь может содержать до 0,5% Al. Иногда электротехническую сталь условно разделяют на динамную (0,8—2,5% Si) и трансформаторную (3—4,5% Si). Качество электротехнической стали характеризуется электромагнитными свойствами (удельными потерями, коэрцитивной силой и магнитной индукцией), изотропностью магнитных свойств (разницей в значениях магнитных свойств металла вдоль и поперёк направления прокатки), геометрическими размерами и качеством листов и полос, механическими свойствами, а также параметрами электроизоляционного покрытия. Снижение удельных потерь в стали обеспечивает уменьшение потерь энергии в магнитопроводах; повышение магнитной индукции стали позволяет уменьшить габариты магнитопроводов; снижение анизотропии магнитных свойств улучшает характеристики устройств с вращающимися магнитопроводами..

Цифры марок стали обозначают:

Первая – класс по структурному состоянию и виду проката  :

- горячекатанная

- холоднокатанная изотропная

- холоднокатанная анизотропная

вторая – массовая доля кремния

- не более 0,4%, нелегированная,

- от 0,4 до 0,8 %,

- от 0,8 до 1,8 %

- от 1,8 до 2,8 %

- от 2,8 до 3,8%

- от 3,8 до 4,8%

третья – группу по основной нормируемой характеристике

- -  удельные потери при В=1,7 Тл и частоте 50 Гц

- - удельные потери при В=1,5 Тл и частоте 50 Гц

- - удельные потери при В=1 Тл и частоте 400 Гц для горячекатанной и при В=1,5Тл и частоте 400Гц для холоднокатанной анизотропной

6    -  магнитная индукция в слабых магнитных полях при Н=0,4 А/м

7    -  магнитная индукция в средних магнитных полях при Н=10 А/м;

Четвертая – порядковый номер стали ( ГОСТ 21427.1-83)

Основные параметры электротехнических сталей

| Марка | Магнитная проницаемость |  | Коэрцитивная сила,А/см | Магнитная индукция при Н=20А/см, Тл | Удельное электрическое сопротивление,Ом*мм2/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальная | максимальная |  |  |  |
| 1411 | 250 | 5500 | 0,44 | 1,52 | 0,52 |
| 1511 | 300 | 6000 | 0,36 | 1,49 | 0,6 |
| 1512 | 400 | 7000 | 0,32 | 1,49 | 0,6 |
| 1561 | 600 | 10000 | 0,2 | 7,7*10-4* | 0,55 |
| 1562 | 600 | 7000 | - | 8,8*10-4* | 0,55 |
| 1572 | 600 | 7000 | - | 1,3*2 | 0,55 |
| 3411 | 500 | 16000 | 0,2 | 1,81 | 0,5 |
| 3412 | 800 | 33000 | 0,12 | 1,73 | - |

* При Н=8мА/см и толщине листа 0,35 мм

*2 При Н=10А/м

Наиболее высокими магнитными свойствами обладают холоднокатанные стали марок 3411, 3412 и 3413, которые кроме того, характеризуются улучшеными магнитными свойствами вдоль проката.Эти сали выпускаются в виде листов и лент.Электротехнические стали очень чувствительны к механическим воздействиям, поэтому после механической обработки их подвергают отжигу.